# ZETESAP C 11

# Прозрачная комбинированная мыльная база

# горячего плавления

ZETESAP C 11 – это:

- Инновационная комбинированная мыльная база горячего плавления для производства прозрачного очищающего мыла

- Которая сочетает в себе легкость при производстве и неповторимый визуальный эффект готового продукта

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПРОЗРАЧНАЯ ОСНОВА?

- Чистота, переданная посредством прозрачности куска, имеет неоспоримую притягательность для потребителя

- Твердые компоненты или инновационные объекты могут быть легко включены в основу для помощи в акцентировании визуального эффекта

- Основа горячего плавления, такая как ZETESAP C 11, подходит для создания комплексного дизайна готового продукта,  которого иначе достичь невозможно

- Это предложение экономичного пути производства специальных моющих средств.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит мягкие поверхностно-активные вещества, включая лауретсульфат

- Можно произвести мыло без отдушки

- Очень хорошая смываемость

- Отличная прозрачность

- Не содержит компонентов, полученных из животных, и не тестировался на животных

- Не содержит аллергенных веществ

- Не содержит веществ, выделенных из генетически модифицированных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень запаха основы

- Совместим с широким спектром добавок, красителей, отдушек и эмолентов

- Легкий в обработке и производстве

- Имеет низкую размокаемость и растрескиваемость

- Биологически разлагается

- Не гранулированный внешний вид

- Превосходное пенообразование

- Хорошие ощущения на коже после использования

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МЫЛА

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид:					прозрачное твердое вещество

Ионная характер:					анионный

Массовая доля воды:			18 – 22 %

рН (2 % раствор):				9,5 – 11,5

СОСТАВ: пропиленгликоль, вода, стеарат натрия, лауретсульфат натрия, сорбитол, глицерин, лаурат натрия, этидронат тетракалия

INCI: Propylene Glycol (and) Water (and) Sodium Stearate (and) Sodium Laureth Sulfate (and) Sorbitol (and) Glycerin (and) Sodium Laurate (and) Tetrapotassium Etidronate

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

- Прозрачное мыло производят расплавлением основы ZETESAP C 11, с последующим розливом расплавленной массы в формы. Содержащаяся в контейнере для плавления основа ZETESAP C 11, должна быть полностью расплавлена с помощью мягкого нагревания до температуры около 75 ºС в печи или на водяной бане, при медленном перемешивания.

- Расплавленную основу ZETESAP C 11 выгружают в подходящий сосуд из нержавеющей стали, снабженный обогревающей рубашкой и мешалкой.

- Остужают расплавленную основу до температуры 70 ºС и медленно добавляют растворы красителей, отдушку и добавки при перемешивании.

- Остановить перемешивание и дать выйти воздуху из массы. При температуре около 70 ºС аккуратно выливают массу в формы, избегая вспенивания и завоздушивания массы.

- Оставить формы с массой на некоторое время для остывания и затвердевания расплавленной мыльной основы.

- Вынуть готовое прозрачное мыло из формы.

# Text boxes

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МЫЛО

Состоит из синтетических ПАВ, не содержит натурального мыла

нейтральный для кожи рН (около 5,5)

КОМБИНИРОВАННОЕ МЫЛО

Состоит из солей жирных кислот растительных масел и синтетических ПАВ

слабощелочной рН (9-10,5)

ZETESAP C 11

ТРАДИЦИОННОЕ

МЫЛО

Состоит из солей жирных кислот животных и растительных жиров и масел

щелочной рН (10-11)

ТВЕРДЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА